ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ DUAL

| Показател | Стандарт | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Обща дебелина, мм | EN 428 | 2.0 |
| Дебелина на повърхностния слой, мм | EN 429 | 0.8 |
| Площно тегло (прибл.), г . м -2 | EN 430 | 2 950 |
| Постоянство на размерите, % | EN 434 | < 0.4 |
| Остатъчна деформация, мм | EN 433 | < 0.1 |
| Цветоустойчивост, минимум | EN ISO 105-B02 | 6 |
| Химическа устойчивост | EN 423 | добра |
| Подово отопление |  | подходящ |
| Класификация по реакция на огън | EN 13501-1 | B fl - s1 v |
| Критичен топлинен поток, кВ . м - 2 | EN ISO 9239 - 1 | > 8 |
| Разпространение на пламъка, мм | EN ISO 1 1925-2 | < 150 |
| Индекс на разпространение на пламъка | ČSN EN 73 0863 | < 100 |
| Противохлъзгавост (сухо / мокро), минимум | ČSN EN 74 4507 | μ > 0. 6 |
| Издръжливост на ролки | EN 425 | отговаря |
| Клас на износоустойчивост, минимум |  | К4 |
| Степен на износване, мм | EN 660-1 | Т ≤ 0.08 |
| Износоустойчивост (код: У Н ) * | EN 6 49 / ЕN 685 | 21 - 23 |
| * У потреба: 2 - домашна, 3 - обществена, 4 – лека промишленост | 31 - 34 |
| Н атоварване : 1 - малко, 2 - средно, 3 - високо, 4 - значително | 41 - 43 |