- Technikal parameters DYNAMIK

| Parameter | Norm | Unit | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Thickness | EN 428 | mm | 1,7 |
| Areas of application | EN 649, 685 | - | 21 - 23 |
|  |  |  | 31 - 32 |
|  |  |  | 41 |
| Tile size | EN 426 | mm | 608 x 608 |
| Area weight | EN 430 | g/m2 | 2363 |
| Dimensional stability | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Residual indentation | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
| Colour fastness to artificial light | EN ISO 105-B02 | degree | min. 6 |
|  | (method 3) |  |  |
| Flammability | EN 13501 - 1 | degree | Bfl-S1 |
| Flame spread resistance | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 |
| Internal resistance | EN 1081 | Ω | 5.104 - 1.108 |
| Warranty | - | years | 10 |