**Technical parameters Elite 60**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technical data |  |  | Elite 60 | Elite Wood 60 |
| Standard length | (fm) |  | 15 | 15 |
| Width | (m) |  | 2 | 2 |
| Thickness | EN 428 (mm) |  | 6,0 | 6,0 |
| Total weight | EN 430 g/m2 |  | 4160 | 4160 |
| Sport standard | P 90203 |  | to suit | to suit |
| Deceleration = Safety | NF P90-104 | ≤102g | 85 g | 85 g |
| Ball rebound | NF P 90-104 (m/s) | ≤0,3 m/s | 0,38 | 0,38 |
| Indentation (mm) | NFT 54 209 | ≤0,5 mm | 0,42 | 0,42 |
| Sliding | P 90-106 | ≤80<G<105 | 103 | 103 |
| Abrasion resistance | NF P90-102 | <0,8g | 0,15g | 0,15g |
| Brightness | NFT 30-064 | <12 | 5,48 | 5,48 |
| Fire safety rating/Flammability | NF P 92-512 EN 13501-1 ÖNORM B 3810 & ÖNORM B 3800/1 / DIN 4102 |  | M3 C fl - S1 B1 - Q1 | M3 C fl - S1 B1 - Q1 |
| Dimension stability | EN 434 (+/-) |  | 0,2 % | 0,2 % |
| Colour fastness | ISO 105B02 |  | >6 | >6 |
| Resistance to chemicals | EN 423 |  | No change | No change |